### Wydział Elektroniki

### Mikrosystemów i Fotoniki

### Politechniki Wrocławskiej

### STUDIA DZIENNE

# Ćwiczenie nr 5

Wpływ oświetlenia na półprzewodnik oraz na złącze p-n

- Zagadnienia do samodzielnego przygotowania

- model pasmowy półprzewodnika,

- konduktywność półprzewodników domieszkowanych i niedomieszkowanych,

- wpływ światła na konduktywność półprzewodnika,

- wewnętrzne zjawisko fotoelektryczne,

- parametry fotorezystorów,

- charakterystyka prądowo-napięciowa złącza p-n, wzór Shockley’a,

- wpływ światła na charakterystykę prądowo-napięciową złącza p-n,

-	dioda półprzewodnikowa jako detektor promieniowania (parametry, budowa),

-	ogniowo słoneczne (parametry, budowa).

- Program zajęć

-	pomiar zależności rezystancji fotorezystora od natężenia oświetlenia,

-	pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej fotodiody,

- pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej ogniwa słonecznego  (wyznaczenie parametrów charakterystycznych)

- Literatura

- Świt, J. Pułtorak	 -  Przyrządy półprzewodnikowe.

- Ohly, Z. Radzimski -  Elementy elektroniczne, Skrypt do Laboratorium.

- Streetman		 -  Przyrządy półprzewodnikowe.

Wykonując  pomiary  PRZESTRZEGAJ  przepisów  BHP  związanych z obsługą

urządzeń elektrycznych.

- Wiadomości wstępne

- Wewnętrzne zjawisko fotoelektryczne

Fotony absorbowane przez półprzewodnik mogą spowodować powstanie nośników prądu w drodze generacji par elektron-dziura lub w drodze generacji jednego typu nośników z poziomów domieszkowych (jonizacji donorów lub akceptorów w niskich temperaturach). Warunkiem wystąpienia opisanych efektów jest odpowiednia energia absorbowanego fotonu.

Warunek progowy zjawiska fotoelektrycznego wewnętrznego:

półprzewodnik samoistny:  hν≥Wg     stąd:     λprog=chWg     czyli    λprogμm=1,24WgeV

półprzewodnik donorowy:  hν≥Wc−Wd     stąd :   λprog=chWc−Wd,	λprogμm=1,24Wc−WdeV		c - prędkość światła,	h - stała Plancka

półprzewodnik akceptorowy:   hν≥Wa−Wν      stąd:    λprog=chWa−Wν,

λprogμm=1,24Wa−WveV

Przykładowe wartości progowej długości fali:

| materiał | Ge | Si | GaN | Ge (dom. Au) | Ge (dom. Zn) | InSb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prog [m] | 1,8 | 1,1 | 0,37 | 15 | 40 | 10 |

Konduktywność półprzewodnika oświetlonego  f  wyraża się sumą konduktywności ciemnej o (półprzewodnik nieoświetlony) i konduktywności fotoelektrycznej  (przyrost konduktywności półprzewodnika wynikający z oświetlenia)

sf=so+Dsso=qnomn+pomp

n, p - ruchliwości elektronów i dziur

no, po  - koncentracje równowagowe elektronów i dziur

q   - ładunek elementarny

 = q (nn + pp)

przy czym: przyrost liczby nośników n, p  jest liniową funkcją strumienia świetlnego (dla małych mocy promieniowania) i wyraża się wzorem:

n =  k   		- dla elektronów (dla dziur analogicznie),

gdzie:  - wydajność kwantowa, proporcjonalna do ilości par elektron-dziura generowanych przez jeden padający foton;	 k - współczynnik absorpcji półprzewodnika ;
 - strumień świetlny;		  - czas życia nośników

Stąd konduktywność półprzewodnika jest liniową funkcją strumienia świetlnego w granicach stosowalności wzoru  n = k.

Właściwość tą wykorzystuje się w fotorezystorach. Wzrost konduktywności pod wpływem światła powoduje malenie rezystancji fotorezystora. Przy stałym napięciu przyłożonym do fotorezystora spowoduje to określony przyrost prądu w obwodzie fotorezystora. Do parametrów charakterystycznych fotorezystorów zalicza się: wartość rezystancji ciemnej (zwykle zakres M), wartość rezystancji przy określonym natężeniu oświetlenia (np. 1k dla E=1klx) oraz zakres widmowy i czułość.

Czułość fotoelementu (fotorezystora, ale także fotodiody złączowej) dla światła monochromatycznego określa się następującymi wzorami:

Cλ=ΔIΦPλAW     lub      Cλ=ΔIΦEλAlx

gdzie:	P -  moc padającego promieniowania,     E  - natężenie oświetlenia,    I  -  przyrost

prądu (fotoprądu) w stosunku do prądu ciemnego przy określonym napięciu na fotoelemencie.

Czułość zależy od rodzaju półprzewodnika i długości fali świetlnej - tę ostatnią zależność przedstawia Rys. 1. Zwykle w katalogach podaje się wartość maksymalną czułości dla optymalnej długości fali.

Rys. 1. Przebieg względnej czułości widmowej kilku materiałów półprzewodnikowych

2. Wpływ światła na złącze p-n

Zależność prądowo-napięciową oświetlonego złącza p-n opisuje zmodyfikowany wzór Shockley’a:

I=IsexpqUkT−1−IF

gdzie:	Is  -  prąd ciemny, generacji lub nasycenia

I - fotoprąd, prąd związany z występowaniem wewn. efektu fotoelektrycznego

Fotoprąd zależy od strumienia świetlnego  (ilości padających fotonów), a nie zależy od napięcia polaryzacji złącza. Pole elektryczne złącza p-n powoduje natychmiastowe rozdzielenie nośników generowanych przez fotony w obszarze złącza i przepływ zwiększonego prądu w obwodzie zewnętrznym. Również nośniki prądu generowane poza obszarem złącza ale w jego pobliżu, dyfundując do obszaru warstwy zaporowej, podlegają działaniu pola w złączu.

Na rys. 2 przedstawiono charakterystykę prądowo-napięciową oświetlonego złącza p-n. Parametrem rodziny krzywych jest strumień świetlny  (odpowiadający mocy padającego światła, P wyrażonej w lumenach) lub natężenie oświetlenia E (jednostką jest luks, przy czym:
 1 lx= 1 lm/m2).

Jak widać, ze wzrostem strumienia świetlnego rośnie prąd wsteczny złącza spolaryzowanego zaporowo (wykres w III ćwiartce układu współrzędnych). Ten rodzaj pracy, polaryzacja złącza stałym napięciem w kierunku zaporowym, jest wykorzystywany w fotodiodach. Fotodiody pracują jako czujniki promieniowania optycznego w wielu zastosowaniach; w telekomunikacji światłowodowej przede wszystkim jako bardzo szybkie detektory sygnałów optycznych.

Ogniwo fotowoltaiczne (fotoogniwo, ogniwo słoneczne).

Opisany wyżej mechanizm rozdzielania ładunków (nośników) w polu wbudowanym złącza powoduje wytworzenie w niespolaryzowanym złączu siły elektromotorycznej, E

Jest to zjawisko fotowoltaiczne, które wykorzystuje się w ogniwie słonecznym. Siła elektromotoryczna fotoogniwa,  inaczej nazywana jest napięciem rozwarcia fotoogniwa, Uoc: patrz Rys.3. W IV ćwiartce ukł. wsp. ogniwo jest elementem dostarczającym moc elektryczną.

Rys. 2. Charakterystyka prądowo-napięciowa złącza p-n oświetlonego strumieniem światła 

Napięcie rozwarcia Uoc , można wyznaczyć z podanego wyżej wzoru na prąd oświetlonego złącza p-n. Dla ogniwa rozwartego, prąd w obwodzie zewnętrznym nie płynie, więc:

IsexpqUocnkT−1−IΦ=0

stąd			Uoc=nkTqln1+IφIs

Na  charakterystyce  prądowo-napięciowej  ogniwa  fotowoltaicznego ( Rys. 3),   wartość  siły

| elektromotorycznej odpowiada punktowi przecięcia charakterystyki z osią odciętych (U). Przecięcie tej charakterystyki z osią rzędnych (I) wyznacza prąd zwarciowy ogniwa fotowoltaicznego Isc dla ogniwa zwartego czyli dla U=0. Na charakterystyce I-U wyznaczyć można punkt Pmax , w którym moc dostarczana przez ogniwo będzie maksymalna. Przez punkt mocy maksymalnej o współrzędnych (Um, Im), który jest punktem pracy ogniwa, oraz początek układu współrzędnych wykreślić | Rys. 3. Charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa słonecznego |
| --- | --- |

można prostą obciążenia. Nachylenie tej prostej związane jest z wartością rezystancji obciążenia Robc (w tym wypadku obciążenia optymalnego) dołączonego do ogniwa.

Współczynnik wypełnienia  FF (ang. fill-factor) definiowany jest jako (patrz Rys. 3) stosunek maksymalnej mocy wydzielonej w obciążeniu do iloczynu IscUoc:

FF=Im⋅UmIsc⋅Uoc

Wartość współczynnika wypełnienia świadczy o jakości fotoogniwa, dla ogniw słonecznych o dobrej konstrukcji i technologii zawiera się w granicach 0,7...0,8.

Ważnym, z energetycznego punktu widzenia, parametrem ogniw fotowoltaicznych jest ich sprawność  definiowana jako stosunek wytworzonej mocy elektrycznej do mocy padającego promieniowania świetlnego (Pwe)

η=Im⋅UmPwe⋅100%

Sprawność wytwarzanych przemysłowo krzemowych ogniw fotowoltaicznych zawiera się w granicach 12-14%, a sprawność teoretyczna wynosi: dla ogniw krzemowych ok. 24%, dla ogniw wykonanych z GaAs przekracza 30%.

- Pomiary

Jako źródło promieniowania świetlnego stosujemy rzutnik z żarówką halogenową. Wielkość strumienia światła  jest proporcjonalna do natężenia oświetlenia E. Oświetlenie mierzonego elementu fotoelektrycznego maleje w miarę wzrostu odległości elementu od źródła światła. Zmieniając położenie elementu fotoelektrycznego względem źródła światła mierzymy charakterystyki oświetleniowe . Przed pomiarami elementów należy wyskalować źródło światła dla danego stanowiska za pomocą luksomierza według wskazówek Prowadzącego.

- Pomiar charakterystyki fotorezystora

Zależność rezystancji fotorezystora od oświetlenia zmierzyć w układzie jak na Rys. 4 a wykreślić w liniowym układzie współrzędnych zależności R-1=f(E) gdzie: R - rezystancja fotorezystora, E - natężenie oświetlenia wyrażone w klx (kilo-luksach).

Rys. 4. Układ do pomiaru zależności rezystancji fotorezystora od oświetlenia

- Pomiar charakterystyki I=f(U) /E=const. dla fotodiody pracującej jako fotodetektor

Zmierzyć charakterystyki I=f(U) /E=const. fotodiody, kierunek zaporowy, dla trzech wartości oświetlenia, w układzie jak na Rys. 5.

UWAGA: Zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację elementu i dopuszczalne napięcie.

Rys. 5. Układ do pomiaru charakterystyki prądowo-napięciowej fotodiody pracującej

jako detektor (X,Y – wejścia rejestratora)

- Pomiar charakterystyk I=f(U) dla ogniwa fotowoltaicznego

W układzie jak na rys. 6 zmierzyć dla co najmniej trzech wartości natężenia oświetlenia E=parametr, zależność I=f(U) ogniwa. Wykres charakterystyki I-U otrzymujemy zmieniając płynnie wartość rezystora regulowanego Robc, czyli zmieniając płynnie punkt pracy ogniwa.

Pomiar przeprowadzić wykorzystując rejestrator X-Y.

Rys. 6. Układ do pomiaru charakterystyki napięciowo-prądowej ogniwa słonecznego

X,Y – wejścia rejestratora

dla Robc  0 	    uzyskujemy warunek bliski  I=Isc,	  U  Isc10 

dla Robc     uzyskujemy warunek bliski  U=Uoc, 	I 0; 
dla odczytu  Uoc spowodować rozwarcie obwodu odłączając Robc.

Na arkuszu z wykreślonymi charakterystykami, dla jednej ze zmierzonych zależności, wyznaczyć punkt pracy dla optymalnego obciążenie Robc , Pmax oraz współczynnik FF.

Punkt pracy dla Pmax określić orientacyjnie porównując wartość mocy w wybranych 3 punktach położonych w zakresie „kolana” charakterystyki I-U.